聚丙烯酰胺技术要求

选煤中心拟采购用于洗煤煤泥水处理用的聚丙烯酰胺，要求如下：

一、总体要求：产品为阴离子型聚丙烯酰胺（APAM）。产品的要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮存等符合GB/T17514-2017标准。

二、具体指标要求：

1、外观：白色颗粒

2、固含量：≧90%

3、分子量（万）：≧1200
4、丙烯酰胺单体含量（干基）≦0.02
5、搅拌溶解时间：≦60 min
6、不溶物 %：≦0.3

7、氯化物含量：/%≦ 0.5

8、硫酸盐含量：/% ≦1.0

9、包装采用纸塑复合包装（25Kg/袋），包装袋上应标识：生产厂名称、产品名称、注册商标、生产批号或生产日期、净含量、执行标准编号。

10、正常存储条件下保质期一年。

三、参与本次报价的供应商应提供拟供应产品一年内的具有国家认可检测机构的检测报告和近两年（2023年、2024年）该产品或相同系列的产品在洗煤厂使用的效果说明（附洗煤厂名称和联系电话，以备核实）。
四、货物验收：

1、数量验收：供货方应按照通知将货物运送至指定地点，由供货方和选煤中心接收人员共同清点数量，以实际到货数量为准。

2、质量验收：每批货物应附有本批次货物规范的质量检测报告和产品合格证，验收人员按照本要求检查货物是否符合验收标准。

3、留样：在每批到货货物中随机抽取两袋，由供货方和选煤中心验收人员共同封签，单独存放于选煤中心供应部库房，作为后续使用中出现质量异议时的委托检测样本。

五、使用效果指标：

1、供货方供应的聚丙烯酰胺在大屯选煤中心大屯选煤厂现有工艺、设备、正常生产条件下（不考虑煤质因素）吨煤平均单耗不高于18克，处理后的浓缩池溢流浓度≦0.3g/L（以选煤中心质量检验部检测数据为准）。

2、选煤中心在使用供货方提供的产品出现异常（包括但不限于消耗量增大、水处理效果达不到要求等）时，及时通知供货方，供货方应安排技术服务人员24小时内到达现场，双方共同判定原因，对问题判断出现分歧时，双方协商委托具有资质的检测机构对留样产品进行检测，如果检测结果判定为供货方所供产品为不合格产品，因此影响选煤中心生产，给选煤中心造成损失的，供货方负责赔偿选煤中心损失，承担检测费用，已经使用的该批次货物不予结算，未使用的部分供货方负责调换合格产品，并且选煤中心有权决定是否终止合同。

3、供应商应具备稳定的生产能力和技术服务能力，在煤质等外部条件发生变化时及时适当调整产品满足使用要求。
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