附件

技术要求

根据提供的具有代表性的尾矿矿样开展尾矿矿浆小型静态试验，根据试验数据，为本项目尾矿输送系统设计推荐需要的管道输送技术参数、数学模型及合适的矿浆重量浓度等基础数据，满足项目选矿工程设计需求。

1.尾矿处置工艺及基础参数

①尾矿处置工艺

选矿厂排出的尾矿经浓密机浓缩后，通过泵站及管道输送至尾矿库堆存或至尾砂充填泵站。

②工艺基础参数

尾矿干矿量：选矿工艺及规模确定后的尾矿量（波动系数0.9～1.1）。

2.试验内容

尾矿矿浆小型静态试验(试验浓度为35%、40%、45%、50%、55%、60%)主要包括如下内容：粒度分布试验；固料密度试验；矿浆pH值试验；矿浆沉降试验（6种重量浓度）；矿浆流变特性试验（6种重量浓度）；管道敷设坡度试验（水下休止角试验，6种重量浓度）；矿浆穿透试验；通过试验数据，绘制出相关的数据曲线，为本项目尾矿输送系统推荐设计需要的管道输送技术参数。

3.试验技术要求

针对上述尾矿矿浆小型静态试验内容，提出如下具体试验技术要求：

①提供尾矿粒度组成表和粒度分布曲线图。

②提供尾矿矿浆PH值。

③针对6种矿浆重量浓度（35%、40%、45%、50%、55%、60%）进行沉降试验，提供6种不同重量浓度的矿浆沉降试验数据表及沉降特性曲线，并确定矿浆的极限浓度。

④测定6种矿浆重量浓度（35%、40%、45%、50%、55%、60%）的矿浆流变参数，重点关注屈服应力与刚度系数η，绘出刚度系数η、屈服应力随重量浓度CW变化的曲线。

⑤测定6种矿浆重量浓度（35%、40%、45%、50%、55%、60%）的矿浆水下休止角，并推荐管道设计敷设坡度。

⑥测出选定的正常输送浓度时的穿透重量。

⑦推荐合适的矿浆重量浓度和管径。

⑧推求不同管径在不同矿浆重量浓度下的过渡流速、临界流速、工作流速和摩阻损失等技术参数，提供相应计算表格和摩阻损失-流速关系曲线图（i-v曲线图）。

⑨推荐合适的用于管道输送参数计算的数学模型。

⑩以上6种浓度（35%-60%）为暂定浓度，随着尾矿矿浆小型静态试验的进行，对该物料的特性逐渐了解，可对此6种矿浆重量浓度进行调整。试验单位应及时反馈相关试验进展情况，并与工程设计人员进行沟通，以商定合适的矿浆重量浓度。

4.交付文件要求

10份纸质版和1份电子版试验报告。

5.试验时间要求

矿样运达后30天内完成试验并交付试验报告。

6.报价要求

①试验矿石运输等所有费用含在报价内。

②不可预见风险及措施等所有费用含在报价内。