连铸保护渣技术要求

一、二钢北区中碳钢

1、适用三工区中碳钢，（C）：0.080-0.17%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.9＿1.6m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

 技术要求
二、二钢北区低碳钢

1、适用3工区低碳钢，（C）：0.0060-0.080%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.9＿1.6m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三、用于Cu、P钢二钢北区

1、适用3工区铜磷钢板坯，CU:0.02-0.50 %；P:0.05-0.15%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.9＿1.4m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
四、一工区方坯帘线钢

1、适用1工区方坯中高碳钢，（C）：＞0.8 %。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.25＿1.2m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
重轨钢专用保护渣

1、适用1工区重轨钢，（C）：≥0.5 %。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：7mm～12mm；3） 满足的拉速范围：0.25＿1.2m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
六、二工区方圆坯高碳钢

1、适用2工区方圆坯高碳钢（C）：＞0.50%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.25kg/t～0.4kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～12mm；3） 满足的拉速范围：3.2m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
七、用于微合金钢一钢

1、适用1工区板坯微合金（C）：0.11-0.15%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.3＿1.5m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
八、MOP-SXP-9E
1、适用1工区方坯9NI系列钢，（）：9%；980系列钢低碳高合金钢。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.25＿1.2m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
九、鲅鱼圈开浇渣

1、适用PC7YKS-2低碳钢、高碳钢，PC7YKS-1适用群体钢种（全C）：0.8-1.4%。

2、使用效果：1） 开浇初期无渣圈；2） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好良好。

3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许
技术要求
十、MOP-FH-5开浇用渣

1、适用1工区板坯、方坯、5#所有钢种，（C）：无。

2、使用效果：1） 开浇初期无渣圈；2） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好良好。

3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

供方回收。

技术要求
十一、MOP-AHT-20H包晶钢

1、适用4工区板坯包晶钢，（C）：0.08-0.16%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤2.5m/min； 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
十二、1#鲅鱼圈包晶钢1450线.

1、适用中碳钢，（全C）：0.8-3.9%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：1.05＿1.6m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司。

技术要求
十三、2#鲅鱼圈包晶钢2300线

1、适用中碳钢，（全C）：0.8-3.3%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：1.05＿1.6m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司。

技术要求
十四、于板坯低碳钢一钢

1、适用1工区板坯低碳钢，（C）：≤0.50%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.3＿1.5m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
十五、用于超底碳和冷轧硅二钢北区

1、适用3工区板坯超低碳、冷轧硅钢（C）：≤0.0060%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～1.0kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～12mm；3） 满足的拉速范围：0.6＿1.5m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
十六、二工区圆坯高碳钢

1、适用1工区方坯高碳钢，（C）：≥0.50。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.25＿1.2m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
十七、二工区圆坯中碳钢

1、适用2工区圆坯中碳钢，（C）：＜0.30%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.6＿2.8m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
十八、一工区方坯高碳钢

1、适用1工区方坯高碳钢，（C）：军工钢。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.25＿1.2m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
十九、HFF-12一钢

1、适用1工区方坯中低碳钢，（C）：≤0.24%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.25＿1.2m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
二十、1#鲅鱼圈中碳钢1450线

1、适用中碳钢，（全C）：0.8-3.0%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：1.4＿1.9m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司。

技术要求
二十一、2#鲅鱼圈中碳钢2300线

1、适用中碳钢，（全C）：0.8-3.0%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：1.4＿1.9m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司。

技术要求
二十二、鲅鱼圈高碳钢

1、适用中碳钢，（全C）：0.8-4.1%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：1.05＿1.4m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司。

技术要求
二十三、用于包晶钢三连轧

1、适用4工区板坯包晶钢，（C）：0.08-0.16%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤2.5m/min； 4）使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
二十四、MOP-SXT-80用于高碳钢

1、适用1工区板坯高碳钢，（C）：≥0.25%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.5kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.3＿1.5m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
二十五、MOP-SXT-30S中高碳钢

1、适用3工区中高碳钢，（C）：0.17-0.30%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.9＿1.4m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
二十六、MOP-SXS-83L用于刃具钢

1、适用中薄板8GrV，75Grl等（Gr）：≥0.25%%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～1mm；3） 满足的拉速范围：≤2.5m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
二十七5#线IF钢专用

1、适用三分厂IF钢板坯，（C）：≤0.0060%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～18mm；3） 满足的拉速范围：0.9＿1.6m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
二十八、5#线取向硅钢

1、适用取向硅钢，（全C）：3.7±0.8%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.6kg/t；2） 液渣层厚度：10mm～20mm；3） 满足的拉速范围：0.8＿1.0m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
二十九、用于冷轧硅钢热轧和三连轧

1、适用2工区中薄板坯，（C）：＜0.03%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤3.3m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三十、三连轧低碳钢

1、适用4工区板坯低碳钢，（C）：；0.01-0.08%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤2.8m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三十一、用于超低碳钢三连轧

1、适用4工区超低碳钢，（C）：≤0.01%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤2.8m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三十二、1#鲅鱼圈低碳钢1450线

1、适用中碳钢，（全C）：0.8-2.8%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：1.6＿2.3m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司。

技术要求
三十三、三连轧中碳钢

1、适用4工区中碳钢，（C）：≥0.15%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤2.8m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三十四、热轧中碳钢

1、适用2工区中薄板中碳钢，（C）：0.08-0.30%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围≤3.3：m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三十五、ST-FPE/MG
1、适用4工区开浇渣全部钢种，（C）：1.4±1.0%。

2、使用效果：1） 开浇初期无渣圈；2） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好良好。

3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三十六、鲅鱼圈超低碳钢

1、适用中碳钢，（全C）：0.8-2.1%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.4kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤2.4m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司。

技术要求
三十七、热轧低碳钢

1、适用2工区中薄板低碳钢，（C）：0.03-0.08%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：≤3.3m/min；4）  使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求
三十八：安神高强汽车板钢

1、适用5%汽车板钢，（C）：≤0.18%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.8＿1.4m/min；4） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

技术要求

三十九、5#高硅高铝用
1、适用5#高硅高铝用，（si）：3.0%;（Al）：3.0%。

2、使用效果：1） 保护渣耗量：0.3kg/t～0.8kg/t；2） 液渣层厚度：8mm～15mm；3） 满足的拉速范围：0.8＿1.0m/min；4)连铸坯表面质量：符合鞍钢标准。5） 使用状态：使用过程中无烧结、脱碳发白现象、渣条少、保温性、辅展性、溶化性好。
3、产品包装要求：包装袋必须标识清晰，不易脱落。在包装袋上必须标明：品名、执行标准（技术条件）、牌号、生产单位名称等。包装用吨袋按国家集装袋标准GB/T10454-2000执行。包装用袋不允许供方回收。

4、产品送货要求：计量、质量以鞍钢为准，交货时向使用单位提供质量证明书。质量证明书内容包括：供方名称、需方名称、产品名称、生产日期、发货日期、合同号和本合同第二条质量标准中的各项指标检验结果等）收货单位：鞍钢股份有限公司。

