2.8、脱硫石膏
	物料名称
	脱硫石膏

	序号
	项目
	技术要求
	扣罚标准

	1
	附着水
	≤18.0%
	脱硫石膏附着水≤18.0%，每超1.0%扣该批次计量的1.0%。附着水＞22.0%的退货。 发现水分波动较大时，可逐车分别进行取样，单独进行检验，每超1.0%扣1吨，＞22.0%的退货。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	2
	SO3
	≥35.0%
	批次检验脱硫石膏SO3≥35.0%，每下浮1.0%,价格下浮1.0元/吨；SO3＜33.0%退货拒收；拒收货物如已经打堆或使用按作废处理。

	3
	Cl-
	≤0.30%
	批次检验Cl-≤0.30%,Cl-含量每增加0.01%价格下浮2.0元/吨，Cl-≥0.32%退货拒收。逐车取样检验时氯离子每上浮0.01%,现场扣1吨/车，≥0.32%退货拒收。拒收货物如已经打堆或使用按作废处理。

	4
	表观质量
	结块、颜色、气味
	脱硫石膏为粉状物料，不得有结大块现象或其他石块等异物，如结块较大影响使用或无法处理的异物、石块等由卖方车辆原价拉出厂处理或拒收。脱硫石膏外观如有红色、黑色的退货，含异味的退货，料湿、黏影响生产使用的退货。超出标准范围拒收的货物，拒收货物如已经打堆或使用按作废处理。

	5
	其它
要求
	应符合GB/T21371-2019《用于水泥中的工业副产石膏》国家标准。原则上脱硫石膏中夜班不收货，确需收货时原料车间根据现场实际情况合理安排卸货但是不打堆，化验室随时取样检测水分，氯离子第二天逐车检验，如果不符合要求则按照上述规定执行。

	6
	检验频次
	≤1000吨为一个检验批次。发现质量波动较大时，可逐车分别进行取样，单独进行检验，对于不符合要求的及时反馈物资供应部联系客户调整，并按照标准进行扣罚。

	备注：初次参加的投标方需在中标后提供样品，样品经检验符合要求后方可供货，中标方后续所供应物料各指标应和样品基本一致。化验人员和供货商（供货商不在现场应委托司机代表）共同取样、签字。待供货量满足规定的批次检验数量时，供应商应及时通过物资供应部联系化验室共同对样品进行编码、混样处理，供货商应签字确认，供货商未到现场签字确认的，公司将视为默认签字。检验结果将由化验室在编码、混样处理检验后两日内反馈物资供应部，由物资供应部通知供方，如对检验结果有疑义，可以通过物资供应部按照公司规定提出仲裁检验。供货方应在招标前及时详细了解《枣庄市沃丰水泥有限公司（含峄州水泥分公司）进厂原燃材料管理规定》。
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