# 采办计划公告

- 采办包名称：

- 海油发展-化工品类部-工程技术公司2025-2026年生物解聚剂物资采购专有协议采办计划公开如下：

| 序号 | 采办包 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间 | 供应商资质基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程技术公司2025-2026年生物解聚剂物资采购协议 | 见附件1 | 2026年1月 | 见附件2 |  |

本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2026年1月21日）至（2026年1月27日）止。在此期间，有意参与该采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

- 请感兴趣的供应商于2026年1月27日17:00前，与我方联系人接洽。

- 联系人：吴迪

- 电  话：022-25803746

- 邮  箱：wudi13@cnooc.com.cn

如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

中海油能源发展股份有限公司采办共享中心

2026年1月21日

# 附件1采购范围与主要技术指标

- 需求一览表

| 序号 | 物资编码 | 品类编码 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85029518 | A030701 | 生物解聚剂 | 生物解聚剂\SWJJJ\生物酶\液体 | 540000 | KG | 合同签订后一年内，以买方到货通知为准 | 天津市滨海新区工程技术公司增产库房 | 最小送货量1000KG |

- 备注：合同有效期内，分批次送货，一次性结算。

- 技术要求

- ★技术指标

1. 产品技术参数

主要成分为活性生物酶、生物酶培养液、活性互溶剂、去离子水等，且不限于以上成分。

1.1生物解聚剂【下述要求为本产品的具体性能指标】

取本产品与蒸馏水（GB/T 6682-2008三级水）按质量比1：1稀释，制成待测试样，按照下列技术要求检测。

1）线性聚合物降粘率（60℃，4h）：≥99%，参照以下方法测定：

①线性聚丙烯酰胺（PAM）溶液配制：使用精度0.0001 g电子天平准确称取5.000 g‌ 干燥恒重后的线性聚丙烯酰胺（分子量1200万-1800万）粉末；量取约800 mL水（GB/T 6682-2008三级水）注入1 L烧杯中，烧杯中启动磁力搅拌器，调节转速至80-120 rpm，形成稳定漩涡；将聚丙烯酰胺粉末均匀撒入漩涡中心，分5–8次‌，每次少量（约0.5–0.7 g），持续搅拌60–90分钟，直至溶液完全透明、无颗粒或絮状物；补水至1 L，混匀，静置10分钟消泡；经100–200目滤网过滤后转移至洁净试剂瓶，贴标签注明浓度、日期、类型，备用。

②取400ml上述制备的线性聚丙烯酰胺聚合物溶液（5000ppm），用ZND六速旋转粘度计测其粘度η1；测其粘度后，在上述溶液中加入400ml的待测试样，玻璃棒搅拌均匀，置于水浴中60℃降解4小时，测其粘度η2。线性聚合物降粘率X2计，数值以%表示，按下式计算：

式中：η1—初始聚合物粘度，单位为mpa.s；η2—降解后聚合物粘度，单位为mpa.s。

2）交联聚合物降粘率（60℃，4h）：≥99%，参照以下方法测定：

①部分水解聚丙烯酰胺（HPAM）母液配制：使用精度0.0001 g电子天平准确称取5.000 g‌ 干燥恒重后的部分水解聚丙烯酰胺（分子量1400万-1800万）粉末；量取约800 mL水（GB/T 6682-2008三级水）注入1 L烧杯中，烧杯中启动磁力搅拌器，调节转速至80-120 rpm，形成稳定漩涡；将部分水解聚丙烯酰胺粉末均匀撒入漩涡中心，分5–8次‌，每次少量（约0.5–0.7 g），持续搅拌60–90分钟，直至溶液完全透明、无颗粒或絮状物；补水至1 L，混匀，静置10分钟消泡；经100–200目滤网过滤后转移至洁净试剂瓶，贴标签备用。

② 柠檬酸铝交联剂配制：称取 50.00 g 柠檬酸（分析纯），溶于 50 mL 去离子水，加热至 60℃ 搅拌至完全溶解；在60-80℃恒温下，‌缓慢分批‌加入偏铝酸钠固体（摩尔比 Al:Cit = 1:3），持续搅拌至溶液澄清；用浓氨水（质量分数25%）调节 pH 至 ‌6.0–8.0‌，过滤除去不溶物；得到铝离子浓度 ‌30–40 g/L‌ 的柠檬酸铝交联剂溶液，避光冷藏保存（72 小时内使用）。

③交联反应配制交联聚合物：部分水解聚丙烯酰胺（HPAM）母液与柠檬酸铝交联剂溶液按‌交联比 10：50‌（质量比）混合；将交联剂溶液缓慢滴加至 HPAM 母液中，滴加时间 ≥ 5 分钟；混合后以 60 rpm 低速搅拌 10 分钟，确保均匀；转移至恒温水浴，设定温度 ‌30–60℃‌（根据目标凝胶时间调整）；静置反应 ‌24–72 小时‌，期间避免扰动。

④取400ml上述交联聚合物溶液，用ZND六速旋转粘度计测其粘度η1；测其粘度后，在上述溶液中加入400ml的待测试样，使用玻璃棒搅拌均匀，置于水浴中60℃降解4小时，测其粘度η2。交联聚合物降粘率X2计，数值以%表示，按下式计算：

式中：η1—初始聚合物粘度，单位为mpa.s；η2—降解后聚合物粘度，单位为mpa.s。

★3）腐蚀速率（60℃，2h）：≤6g/（m2· h），参照《SY/T 5405-2019酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》中5.常压静态腐蚀速率测定方法及评价指标测定。

具体实验步骤和试验方法如下：

①试剂、材料

N80挂片。

柠檬酸三铵：化学纯。

丙酮：化学纯。

无水乙醇：化学纯。

②仪器、设备

常温静态腐蚀实验装置。

游标卡尺：精度±0.02mm。

量筒：1000ml。

反应容器（玻璃瓶、塑料瓶）：1000ml。

恒温水浴锅：精度±1℃。

③分析步骤

挂片标记：穿戴称量手套，用游标卡尺测量挂片尺寸（挂片制备应符合SY/T 5405-2019的要求） ，然后记录其挂片自身编号与相对应的几何尺寸和质量。

根据每平方厘米挂片表面积待测试样用量20mL计算所需待测试样的量，将待测试样用1000mL量筒量取并倒入反应容器，连接好装置，将反应容器放入恒温水浴，打开水浴加热电源，使反应容器中的待测试样升温至60℃。将挂片单片吊挂，三片一组，放入待测试样中，保证挂片全部表面与待测试样接触，且挂片不与容器壁接触，记录反应开始时间反应2h，切断电源取出挂片，观察腐蚀状况并作详细记录。观察后将挂片立即用水冲洗，再用软毛刷刷洗；如果不能清洗干净，再用10%柠檬酸三铵清洗；最后用丙酮、无水乙醇逐片洗净，并将挂片放在干净的滤纸上。

挂片称量：用冷风吹干，放在干燥器内干燥20min后称量，精确至0.0001g。

结果分析：

腐蚀速率按下式计算：

vi=106×∆mA×∆t

式中：

vi-单片腐蚀速率，g/(m2·h)；∆t-反应时间，h；∆m-挂片腐蚀失量，g；A-挂片表面积，mm2。

挂片表面积按下式计算：

A=(L×a+a×b+b×L)×2

式中：

L-挂片长，mm；a-挂片宽，mm；b-挂片厚，mm。

平均腐蚀速率按下式计算：

v=v1+v2+v33

式中：

v-每组平行样平均单片腐蚀速率，g/(m2·h)；

v1，v2，v3-同组的三块挂片的腐蚀速率，g/(m2·h)。

附件2供应商资质基本要求

| 资质要求 | 1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 3.本项目仅限制造商参与，申请人须提供制造商相关证明材料，如有效期内的质量管理认证体系、厂房或库房房产证明材料、相关生产设备证明材料。 |
| --- | --- |