- 其他要求

- 1、供应商需对粘合剂的使用性能、质量、供货的及时性、使用指导、和售后服务负责。

- 2、供应商需按采购方要求送货到达指定地点、区域，并24小时全天候供应，供应商不得以任何理由延误向采购方供货，否则造成所有损失由供应商承担；供应商在供应粘结剂过程中产生所有费用均由供应商自行承担。

- 3、供应商须根据采购方需求量按时进行配送，在收到采购方通知后，应在2日内送货至采购方指定地点。如不能按期交货，每超一日考核1000元。如遇保产急需时，供方在收到需方通知后，应在当日立即组织配送，未按时送货，影响采购方保产，考核供方5000元，并承担采购方所有损失。

- 4、供应商如因粘合剂粘合问题或运输等原因给采购方造成损失，考核供应商10000元/次，并赔偿采购方所有损失，同时承担相应法律责任。

- 5、供应商所供应粘合剂必须按照采购方要求的合理添加比进行配比生产，如按照采购方要求的合理添加比，所生产的产品达不到采购方的产品指标要求，本批次粘合剂将不予结算，并承担采购方的所有损失。

- 6、供应商必须在中标公示结束后 10日内完成粘合剂试验、领取中标通知书并签订合同。如未在10日内完成粘合剂试验工作并签订合同，则视为供应商放弃中标。

- 7、指标要求

- （1）铁皮球用粘合剂要求:

- a、初始强度好，成球率符合采购方要求。

- b、根据生产原料来料情况，主要有炼钢EC灰、BP灰、含铁污泥等，使用比例根据产生情况进行调配，要求粘合剂的适应度要宽泛，符合现场实际情况。

- c、成球后72小时强度，要求2米高度自由落地不碎，同时要求水份流失快。

- d、粘合剂要符合环保要求，并且对铁皮球下游使用单位炼钢厂的炉体及产品无影响。

- （2）纯灰球粘合剂要求:

- a、原料是转炉除尘灰，无骨料，要求易成形，初始强度好，成球率符合采购方要求。

- b、成球后72小时强度，要求2米高度自由落地不碎，同时要求水份流失快。

- c、粘合剂要符合环保要求，并且对铁皮球下游使用单位炼钢厂的炉体及产品无影响。

- （3）压块粘合剂要求

- a、压块原料是转炉除尘灰，无骨料，要求易成形，无粘模现象，初始强度好。

- b、初始成形后，产品露天存放不受雨淋和冬季低温影响，冬季72小时上强度，其他季节48小时上强度，此强度标准为经下游打包设备打包后，产品不碎为准。

- c、打包后产品经4-5天强度≥800N，水份流失快。

- （4）生产出的所有产品成球、成块堆放后不能出现板结和粉化现象。

- 8、供应商在签订合同后需向采购方缴纳合同金额的1%作为履约保证金。

- 9、供应商在供应货物期间必须遵守冶金渣公司的相关规定和管理制度。