[bookmark: _GoBack]桌面板符合:GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，参照：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》:产品理化性能塑料件耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检测出。香烟抗引燃特性实验：检测结果为未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。桌面板符合：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》:垂直燃烧检测结果为:V-1级。以上要求签订合同时需提供省级或省级以上带CMA、CNAS标识的家具产品质量监督检验（测）机构具有二维码的抽样检验报告原件、本报告检测费用发票原件查验。

课桌符合:QB/T4071-2010《课桌椅》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》①有害物质限量：可溶性铅≦5mg/kg、可溶性镉≦5mg/kg、可溶性汞≦5mg/kg、可溶性铬≦5mg/kg，甲醛释放量：≤0.1mg/L。
②.金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀：（800h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。800h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。以上要求签订合同时需提供省级或省级以上带CMA、CNAS标识的家具产品质量监督检验（测）机构具有二维码的抽样检验报告原件、本报告检测费用发票原件查验。

签订合同时需提供符合以上要求样品一套，检测报告原件，否则视为虚假相应，甲方有权拒绝签订合同。

