| 序号 | 品名 | 单位 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能反光棉服 | 件 | 1.主面料:牛津复合面料，黑黄拼接，防风防雨 2.里面料:丝光里内胆 3.反光材料:PVC晶格反光条 4.内胆:黑色，300g全生物绒填充(更加蓬松保暖、无异味、水洗不变形) 5.尺码:160-195 6.印字工艺:热压反光字 备注：可拆卸内胆，活里活面，四季可穿。口袋斜插，可配臂章 |  |
| 2 | 加绒裤 | 条 | 1.面料：100%聚酯纤维 2.里料：复合摇粒绒 3.裤型：直筒，腰部松紧抽绳及裤脚可调节收口设计；无口袋； 4.静水压（防水指数）:≥50kPa（约5000mmH₂O） 5.透湿率（透气指数）:≥6000g/m²·24h 6.耐磨性能：≥15000次 7.耐水色牢度：≥3级 8.耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥3-4级 9.耐光色牢度：≥4-5级 10.甲醛含量：≤20mg/kg 11.PH值：6.0-7.0 |  |