| 文件编号： T04-03-01-2025 |  | 版数：2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：玻璃瓶标准 |  | 编制日期：2025-10-22 |
| 部门：质量管理中心 | 审核：于水见 | 批准：逄锦虎 |

1、适用范围

本标准规定了玻璃瓶的要求、检验方法、检验规则与判定、储存。

本标准适用于本公司所采用的玻璃材质酒瓶。

2、规范性引用标准

本标准未及事项应执行以下相应标准，其最新版本适用于本标准。

GB/T 24694 玻璃容器 白酒瓶

GB/T 9987  玻璃瓶罐制造术语

GB/T 8452  玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法

GB/T 4545  玻璃瓶罐内应力试验方法

BB/T 0071  包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5  食品安全国家标准 玻璃制品

3、术语和定义

GB/T 9987确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 晶白料玻璃酒瓶：用总铁含量不超过0.040%的具有高折射率、高透射比（光透射比不低于91.0%）的无色硅酸盐玻璃制成的酒瓶。

3.2 高白料玻璃酒瓶：用总铁含量不超过0.060%的无色硅酸盐玻璃制成的酒瓶。

3.3 普料玻璃酒瓶:用普白料等硅酸盐玻璃制成的用于盛装各类白酒的酒瓶。

3.4 乳白料玻璃瓶：用白色的乳浊玻璃制成的用于盛装各类白酒的酒瓶。

3.5 质量缺陷：对要求的不符合程度质量分级，分重缺陷和轻缺陷。

4  质量要求

| 检验项目 | 质量要求 | 缺陷类型(不符合质量要求其中一项，属于以下质量缺陷) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 尺寸要求 | 同设计图纸 | 重缺陷 |
| 4.2满口容量 | a)110ml酒瓶满口容量≥120ml， 118ml酒瓶满口容量≥128ml， 128ml酒瓶满口容量≥138ml； b)245ml酒瓶满口容量≥260ml， 250ml酒瓶满口容量≥265ml， 375ml酒瓶满口容量≥390ml； c)450ml酒瓶满口容量≥470ml， 475mL酒瓶满口容量≥505ml， 480ml酒瓶满口容量≥510ml； d)500ml酒瓶满口容量≥530ml； e)700ml酒瓶满口容量≥730ml； 750ml酒瓶满口容量≥780ml； f)800ml酒瓶满口容量≥830ml； g)2000ml酒瓶满口容量≥2080ml h)2000ml以上酒瓶满口容量≥标准容+100ml | 重缺陷 |
| 4.3外观要求 | - 无（外壁少量容易擦去的附着物、轻微划痕、皱纹，轻微歪脖； - 颜色与样品轻微不一致。 - 3.直径≤3mm的气泡少于5个，烤花上釉轻微不均匀）现象。 | 轻缺陷 |
|  | - 1.瓶型端正，颜色图案及外形与标准样品一致； - 2.无鼓瓶、无畸形、无裂缝，无瓶身大炸纹，无直径大于3mm的气泡； - 3.烤花瓶瓶身烤漆无气泡、漆全无掉落，烤花无严重偏版、无脏版、无严重漏底； - 4.瓶口及瓶内洁净、瓶子完好；无玻璃搭丝； - 5.同批颜色一致,瓶内无发白现象； - 6.瓶托隔板是否已用塑料隔板，进货时无倒托现象。 - 7.料重应符合设计要求，以设计图纸、封样一致。8.瓶内无漆、脏污。外壁无杂质。 | 重缺陷 |
| 4.4 瓶口要求 | 1.外形与样品一致； 2.瓶口平整，无裂缝，无畸形，瓶口无长度大于3mm的竖炸纹。 | 重缺陷 |
| 4.5 瓶壁厚度 | 1.果酒瓶瓶壁厚度≥2.0mm； 2.白酒酒瓶瓶壁厚度≥1.5mm，瓶底厚度≥3.0mm，同一瓶底厚薄比不大于2:1。 | 重缺陷 |
| 4.6 压盖、打塞试验 | 1.瓶与盖、塞相配套； 2.无破裂，无渗漏，无拔出，无严重晃动。扭断盖易扭断，撕拉盖易撕开。 | 重缺陷 |
| 4.7玻璃脆性 试验 | 1.瓶无破碎，瓶身无炸纹。 | 重缺陷 |
| 4.8瓶身异味 | 1.无异味。 | 重缺陷 |

5卫生指标要求

5.1卫生指标应符合GB 4806.5 食品安全国家标准 玻璃制品 的要求。

5.2卫生指标由供方委托有资质的第三方检验检测机构出具检测报告，每年度提供一次检测报告。

6供货要求

6.1 选用适当的包装材料，以无污染、无破损为原则。

6.2 同批不得混装，非本公司指定的酒瓶种类。

#### 6.3包装与标识采用防震包装（如隔板、纸箱或托盘），确保运输中无破损。

#### 6.4每箱或每托数量一致，外箱标明产品名称、规格、批号。供方随货提供对应批次出厂检验报告。（*白酒瓶包括冲击强度，常规瓶型冲击强度≥3.5×9.8N·cm；异形瓶型冲击强度≥2.0×9.8N·cm）

7  检验方法

7.1  尺寸

用压好瓶盖的酒瓶进行装盒、装箱测试，以确认瓶身高度是否合格；必要时用经校验合格的游标卡尺测量瓶口尺寸、瓶高，应符合规定。

7.2  满口容量

在抽取的样瓶中注满水，用量筒逐个准确量取瓶内水的容量。

7.3  外观形状

外观检验在非日光直射的自然光或日光灯下进行，以目测感官检验与标准样品对比。

7.4  瓶壁厚度

目测，打破抽检的样品瓶用游标卡尺测量。

7.5喷涂涂膜烤花附着性能

随机抽取5只瓶子将喷涂涂膜烤花部位用水或酒精摩擦或用指甲轻划烫金图案、文字等，应无脱落。烤花瓶用水浸泡1hr看是否掉漆、变色、褪色。

7.6  压盖、打塞试验

7.6.1压盖试验

在瓶中灌入标准容量的酒，用配套的瓶盖在生产线上或工作间用手工压盖。 擦净瓶外壁的酒迹，把压好盖的瓶放平躺12小时以上，检查瓶口与盖的匹配度，有无渗漏，能否拔出，瓶口有无破碎，另配内芯的瓶在试外盖时，应配上内芯。

7.6.2  果酒瓶的打塞、铁盖试验

用配套的瓶塞按照工艺要求装酒并打塞。检查瓶塞是否打进，瓶口是否破碎。平躺24h检查酒液有无渗漏。

7.7  玻璃脆性试验

手持空瓶（必要时装满酒或水，扣上盖）轻碰，不同部位5-10次，检查瓶是否破碎、炸纹。

7.8  瓶身异味

随机抽取空瓶放在鼻端闻是否有异味。

8  检验规则

8.1  批次规定

产品以检验批为单位进行验收. 以同一供货方的相同材料、相同品种规格的同一入库日期的瓶作为一批。

8.2  抽样规则

参照GB /T 2828.1制定抽样方案，样品从检验批的不同部位随机抽取，抽样数量参照表1 。尺寸检验、满口容量检验、瓶壁厚度检验、玻璃脆性检验每批抽取10个样品。 压盖、打塞试漏试验：进货量≥500个试漏不少于30个，≤500个试漏5-25个。

表1：检验批抽样数量

| 批量范围 | 抽样数量 |
| --- | --- |
|  | 一次抽样 |
| ≤280 | 30 |
| 281-500 | 30 |
| 501-1200 | 35 |
| 1201-3200 | 40 |
| 3201-10000 | 50 |
| ≥10001 | 100 |

注：抽检数量包含尺寸检验、满口容量检验、瓶壁厚度检验、玻璃脆性检验以及外观检验和压盖、打塞试漏试验。

8.3 判定

8.3.1  每5个轻缺陷不合格品折1个重缺陷不合格品，同一样品存在一个以上轻缺陷时按1个轻缺陷不合格品计算，同时存在轻、重缺陷时，按重缺陷不合格品计。

8.3.2 不合格率计算

单项重缺陷不合格品率%＝该项目重缺陷不合格品数 / 该项目抽样数量×100%

不合格品率＝各项目重缺陷不合格品率之和。

8.3.3 质量判定

不合格品率≤3.0％，判为合格。不合格品率＞3.0％，判为不合格。

8.3.4 检验结果的处理

判为合格的产品入库，不合格品退货处理。

9 贮存要求

9.1  贮存时，须放在清洁干燥处。

9.2  贮存时应避免受到雨淋、暴晒、污染。

9.3  贮存时应避免与地面直接接触。

注：带* 的为非必检项目，可查验供方随附检验报告。