表1.  原材料检测计划表

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 取样频率 | 试验项目 | 预估 工程量 | 施工自检计划试验次数 | 监理平检计划试验次数 | 法人抽检计划试验次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | PO 42.5 | 袋装水泥，每进场一批同型号水泥，以200T为限，随机抽取一组 | 细度、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、密度、比表面积、胶砂强度、烧失量 | 100t | 1次 | 1 | 1 |
| 2 | 细集料 | 中砂 | 每进场一批砂，以400m3为限，随机抽取一组 | 细度模数、含泥量、泥块含量、云母含量、有机质含量、表观密度、吸水率 | 390m³ | 1次 | 1 | 1 |
| 3 | 级配碎石料 | 碎石 (5-20,20-40) | 按同产地、同规格每5000m3为一验收批，每批取样一组 | 颗粒分析、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量、压碎值、含泥量、泥块含量、有机质含量 | 7400m³ | 2次 | 1 | 1 |
| 4 | 开挖料 | 混合料 | 同一料源填筑量每达到30000m³检测1次，每种土壤类别各取样1组 | 颗粒分析、界限含水率、有机质含量、击实 | 33000m³ | 2次 | 2 | 2 |
| 5 | 石料 | 块石、条石等 | 同料源、同石材每5000t取1组试样 | 饱和抗压强度、软化系数 | 7049 | 2次 | 1 | 1 |
| 6 | 钢筋 | 22，25,12，16，20 | 同厂家、同品种、同一牌号、规格、同一炉罐号，到货每60t检测1次，不足60t也应检测1次 | 外观质量、尺寸、钢筋力学性能检测 | 321T | 6次 | 6 | 6 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

表2.  中间产品取样试验计划

| 部位 | 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 预估工程量 | 施工自检计划试验次数 | 监理平检计划试验次数 | 法人抽检计划试验次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤防工程 | 1 | C20砼灌砌块石 | 每仓/每100m³一组（每次浇筑方量不足100m³检测一组，每次浇筑方量超100m³做两组，下同） | 5359m³ | 36 | 5 | 挡墙破检1组 |
|  | 2 | C20砼基础 | 每仓段/不大于100m³ | 1913m³ | 36 | 5 | 取芯1组 |
|  | 3 | C25F50砼压顶 | 每仓段/不大于100m³ | 331m³ | 4 | 1 | / |
|  | 4 | C25F50砼边坡衬砌 | 每仓/每100m³一组 | 1870m³ | 20 | 4 | 取芯1组 |
|  | 5 | C20砼垫层 | 每仓/每100m³一组 | 84m³ | 2 | / | / |
|  | 6 | C25F50栏杆基础砼 | 每仓/每100m³一组 | 78m³ | 2 | / | / |
|  | 7 | C25F50排水沟 | 每仓/每100m³一组 | 248m³ | 4 | 1 | / |
|  | 8 | C25F50砼侧石 | 每仓/每100m³一组 | 167m³ | 2 |  | 取芯1组 |
|  | 9 | C25涵管外包砼 | 每仓/每100m³一组 | 43m | 2 | 1 | / |
|  | 10 | M10浆砌块石贴面 | 每仓/每100m³一组 | 452m³ | 2 | 1 | / |
|  | 11 | M10景观叠石堆砌 | 每仓/每100m³一组 | 1018m³ | 4 | 1 | / |
|  | 12 | 砼抗冻C25（F50） | 1～2组/每季度施工主要部位 | / | 1 | 1 | 1 |
|  | 13 | 土方填筑 | 每填筑段每5层送检1组压实度或相对密度（不超过500m³） | 32225m³ | 90 | 12 | 2 |
| 堰坝工程 | 14 | C25F50砼护面 | 每仓/每100m³一组 | 21m³ | 2 | / | 取芯1组 |
|  | 15 | C20埋石混凝土 | 每处 | 208.4 | 3 | 1 | / |
|  | 16 | C25F50砼挡墙（刺墙） | 每处 | 124m³ | 3 | 1 | 取芯1组 |
|  | 17 | M10鹅卵石贴面 | 每处 | 112m³ | 2 | 1 | / |
|  | 18 | M10浆砌块石护坡 | 每处 | 79m³ | 3 | 1 | / |
|  | 19 | M10浆砌块石护坦 | 每处 | 12m³ | 1 | / | / |
|  | 20 | M10景观叠石堆砌 | 每处 | 27m³ | 1 | / | / |
| 箱涵工程 | 21 | C25砼垫层 | 每仓/每100m³一组 | 144m³ | 2 | 1 | / |
|  | 22 | C35W8钢筋砼箱涵 | 每仓/每100m³一组 | 1203m³ | 13 | 1 | 取芯或回弹3组 |
|  | 23 | C20砼回填 | 每仓/每100m³一组 | 15.4m³ | 1 | / | / |
|  | 24 | 级配碎石 | 每填筑段每5层送检1组相对密度（不超过500m³） | 3887m³ | 8 | 1 | / |
|  | 25 | W8抗渗 | 施工主要部位 | / | 1 | 1 | 1 |
| 桥梁工程 | 26 | C30F50钢筋砼挡墙 | 每仓/每100m³一组 | 519m³ | 6 | 1 | 取芯或回弹2组 |
|  | 27 | C30F50钢筋砼挡墙基础 | 每仓/每100m³一组 | 253m³ | 3 | 1 |  |
|  | 28 | C30F50钢筋砼挡墙台帽 | 每仓/每100m³一组 | 62m³ | 1 | / |  |
|  | 29 | C50梁板铰缝及钢筋砼现浇层 | 每仓/每100m³一组 | 35m³ | 1 | / |  |
|  | 30 | C30F50钢筋砼搭板 | 每仓/每100m³一组 | 77m³ | 1 | 1 |  |
|  | 31 | C20砼垫层 | 每仓/每100m³一组 | 28m³ | 1 | / |  |
|  | 32 | 砼抗冻C30（F50） | 施工主要部位 | / | 1 | 1 | 1 |
|  | 33 | 5%水泥稳定碎石层 | 每仓/每100m³一组压实度 | 58m³ | 1 | / |  |
|  | 34 | C35F50钢筋砼缘石 | 每仓/每100m³一组 | 10m³ | 1 | / |  |
|  | 35 | 级配碎石 | 每填筑段每5层送检1组相对密度（不超过500m³） | 1494m³ | 4 | 1 |  |