Z644TC气动陶瓷双闸板阀技术参数

1、本阀适用于化工等磨损的水渣等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.6MPa，适应温度≤300℃，气源压力0.4-0.8MPa。

2、本阀门关闭后任何方向全部密封。阀体中间体采用Cr18Ni26MoV铸件及无缝钢管焊接。密封面采用硬密封件。

3、本阀料口全流通无阻挡物有吹堵装置，耐磨性能，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。

4、本阀采用曾韧结构陶瓷密封，过流面强度高耐磨性能好使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。

主要零部件材料

| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB | 7 | 中阀体 | Cr18Ni26MoV |
| 2 | 阀板 | Cr18Ni26MoV | 8 | 填料 | 柔性石墨 |
| 3 | 阀座 | 复合工程陶瓷 | 9 | 填料压盖 | 2Cr13 |
| 4 | 阀杆 | Cr18Ni26MoV | 10 | 支架 | Cr18Ni26MoV |
| 5 | 双头螺柱 | 35CrMoVA | 11 | 气动装置 | 铝合金 |
| 6 | 螺母 | 25 |  |  |  |

应用规范

| 设计与制造 |  | GB/T12224 |
| --- | --- | --- |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T9128 |
|  | 法兰尺寸 | JB/T 79.1 |
| 检验与试验 |  | GB/T 9092 |
| 材料 | - 不锈钢 | - GB/T 12230 |
| 标志 |  | GB/T 12220 |
| 供货 |  | GB/T 12252 |