采购全市统一新款校服相关需求

- 一、款式要求

（一）款式特征

2025年秋季学期启用的全市统一新款校服分为春秋装、夏装、冬装三种类型，均印有赣州校服“Logo”反光印花标识。各类型校服款式着装效果图及赣州校服“Logo”反光印花标识附后。

（二）面料参数

春秋装：氨纶健康布，≥300g/m2；纤维含量：氨纶≥5%。

夏装：功能性面料，≥200g/m2；纤维含量：棉：上衣≥60%，裙裤/短裤/长裤≥40%。

冬装：上衣面料：功能性复合布，100%聚酯纤维，机织：≥130g/m2；上衣里料：摇粒绒，100%聚酯纤维，≥280g/m2（可拆卸）；裤子：聚酯纤维、复合摇粒绒，氨纶≥4%，≥300g/m2。

（三）校服款式

为赣州新校服款式

- 二、标准及报告要求

（一）执行的产品标准（符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 31888-2015《中小学生校服》）、安全技术类别（A类、B类或C类，建议贴身穿的选B类、外套选C类）。

（二）商索需要具备CMA资质认定标志的检验报告，包含以下内容：

1.安全性能：甲醛含量（≤75mg/kg）、pH值（4.0-8.5）、可分解致癌芳香胺染料（不得检出）、异味（无霉味、汽油味等刺激性气味）。

2.使用性能：色牢度（耐摩擦、耐汗渍等≥3级，避免染色皮肤）、顶破强力（针织校服≥150N，保证耐用性）、水洗尺寸变化率（±3%以内，防止缩水变形）。

- 三、细节要求

无刺鼻异味；拉链、纽扣、金属装饰等无锐利边缘，内袋无残留金属针等尖锐物；色牢度高，无明显掉色；无色差、色花、针洞、脱线；试穿时关注活动好，无受限（如袖口、裤脚松紧度），确保手脚能自由伸展。

- 尺码、数量需求

夏装校服尺码数量需求如下表：

| 序号 | 性别 | 尺码 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女 | 110 | 1 |
| 2 | 男 | 110 | 1 |
| 3 | 男 | 120 | 3 |
| 4 | 男 | 130 | 1 |
| 5 | 女 | 140 | 2 |
| 6 | 男 | 150 | 3 |
| 7 | 女 | 150 | 2 |
| 8 | 女 | 160 | 8 |
| 9 | 女 | 165 | 2 |
| 10 | 女 | 170 | 1 |
| 11 | 男 | 170 | 3 |

春秋装校服尺码数量需求如下表：

| 序号 | 尺码 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2 |
| 2 | 110 | 4 |
| 3 | 120 | 14 |
| 4 | 130 | 15 |
| 5 | 135 | 8 |
| 6 | 140 | 14 |
| 7 | 145 | 9 |
| 8 | 150 | 20 |
| 9 | 155 | 3 |
| 10 | 160 | 21 |
| 11 | 165 | 6 |
| 12 | 170 | 7 |
| 13 | 175 | 2 |
| 14 | 180 | 1 |