技 术 协 议

甲方：内蒙古森鼎环保节能股份有限公司

乙方：

日期：    年   月   日

内蒙古森鼎环保节能股份有限公司（以下称甲方）与

公司（以下称乙方）就甲方内蒙古森鼎公司超细覆膜三防涤纶针刺毡材料采购，经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则

本技术协议作为订购合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

二、材料概述

内蒙古森鼎环保节能股份有限公司计划生产除尘布袋，布袋缝制质量满足国家标准，且布袋使用寿命在24个月以上，因此，计划采购一批超细覆膜三防涤纶针刺毡材料。

三、布袋原材料技术要求

1、材料要求

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 材料类型 | 超细涤纶纤维基布+PTFE（聚四氟乙烯）覆膜层 |
| 结构工艺 | 梯度针刺毡+双向拉伸PTFE微孔膜覆合 |
| 功能性要求 | 三防特性：防水（拒水性）、防油（抗油性）、防静电（表面电阻≤10⁹Ω） |
| 克重范围` | 500±20g/m²（基布+覆膜总重） |
| 厚度范围 | 1.8±0.1mm |

- 2、关键性能指标

- （1）基布要求

- 纤维规格：超细涤纶（PET）纤维，单丝纤度≤0.8dtex

- 强力指标：

  - 径向断裂强力≥1200N/5cm

  - 纬向断裂强力≥1000N/5cm

- 热收缩率（200℃×10min）：≤1.5%

- （2）PTFE覆膜层要求

| - 参数 | - 标准值 |
| --- | --- |
| - 膜厚 | - ≥15μm |
| - 微孔孔径 | - 0.1~0.5μm |
| - 孔隙率 | - ≥85% |
| - 剥离强度 | - ≥0.8N/cm（基布-膜层） |

- （3）三防处理要求

- 拒水等级：AATCC22喷淋法≥90分（5级）

- 抗油等级：AATCC118≥6级（抗正癸烷）

- 防静电性：表面电阻≤10⁹Ω（GB/T12703.1）

- （4）过滤性能

- 过滤精度：对0.3μm粉尘颗粒捕集效率≥99.99%

- 透气量：80~120L/m²·s（200Pa压差）

- 初始阻力：≤150Pa（风速1.5m/min）

- 工艺与质量管控

- 3、检验标准与方法

| 检测项目 | 检测标准 | 抽样方案 |
| --- | --- | --- |
| 克重 | GB/T24218.1 | 每卷取3处（头/中/尾） |
| 强力 | GB/T3923.1 | 每批次≥2组试样 |
| 覆膜剥离强度 | GB/T2791 | 每卷纵向测试3次 |
| 过滤效率 | GB/T6719 | 每批次1组 |

四、备件验收要求

1、质量验收

所报品牌为朗天、森裕、康隆迪。

2、清单核实

乙方应在合同规定的交货期内，按照合同及本协议内容核实所供材料。

3、资料验收

供货时乙方应将所供备件技术资料，技术协议、说明书、合格证、检验、试验报告等提供给甲方。

五、售后服务

供货商提供技术指导，对现场职工进行技术交底、培训，发生质量问题，及时进行解决。乙方需派驻厂技术人员提供技术支持，若响应不及时，甲方有权退换货物。

在签订合同之后，甲方有权对本技术条件书提出补充要求和修改，具体项目和条件由甲乙双方共同商定完成。

| 质量问题类型 | 乙方责任 | 补救措施 |
| --- | --- | --- |
| 材料物性不达标 | 剥离强度/三防性能/过滤效率等不符合本协议 | 无条件退换货+承担检测运费 |
| 批量均匀性缺陷 | 克重/厚度波动超差导致滤袋缝制报废率≥5% | 按报废滤袋价值1.5倍赔偿 |
| 使用寿命不足 | 正常工况下未达24个月（需提供第三方失效分析报告） | 按未使用时长比例退款 |

六、违约考核与追责

使用寿命、交付时间、质量问题、索赔要求、追责标准等均以上述技术协议为准。乙方应保证供货质量及本协议中的技术要求，如未达到标准，甲方有权拒绝办理结算货款或退货。质保期内发生质量问题，乙方承担甲方所有损失（包括直接费用和影响生产的间接费用）。

七、其它

八、技术协议签字与生效

本协议中未尽事宜，双方协商解决。本技术协议一式三份双方签字盖章后生效，甲方两份，乙方一份具有同等法律效力。

甲方：

签字代表：

日期：     年    月    日

乙方：

签字代表：

日期：     年    月    日