- 活扳手

- 1、技术标准

- GB/T 4440-2008 活扳手

- 2、材料

- 碳素结构钢或合金结构钢

- 3、硬度

- 活动扳口和扳体头部及蜗杆的硬度为≥40HRC

- 4、扭矩

| - 规格/mm | - 六角试棒对边宽度/mm | - 最小实验扭矩/n*m |
| --- | --- | --- |
| - 100 | - 12 | - 33 |
| - 150 | - 17 | - 85 |
| - 200 | - 22 | - 180 |
| - 250 | - 27 | - 320 |

- 5、装配性能

- ①活动扳口应在扳体全行程上灵活移动。

- ②活动扳口应在扳体之间的小肩离缝应符合

| - 长度l/mm |  | - 开口尺寸mm - ≥ | - 开口深度b/mm min≥ | - 扳口前段厚度d/mm min≥ | - 头部厚度e/mm min≤ | - 夹角a/（°） |  | - 小肩离缝j/mm min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 规格 | - 公差 |  |  |  |  | - A型 | - B型 |  |
| - 100 | - +15 - 0 | - 13 | - 12 | - 6 | - 10 | - 15 | - 22.5 | - 0.25 |
| - 150 |  | - 19 | - 17.5 | - 7 | - 13 |  |  | - 0.25 |
| - 200 |  | - 24 | - 22 | - 8.5 | - 15 |  |  | - 0.28 |
| - 250 |  | - 28 | - 26 | - 11 | - 17 |  |  | - 0.28 |

- 6、表面处理

- ①活扳手应进行电镀或其他表面处理。

- ②经电镀处理的活扳手，其电镀层厚度应不低于6um

- 表面质量

- ①经电镀处理的活扳手，表面应色泽均匀，不应有气孔、漏镀、烧焦、起层等影响保护性能或使用寿命的缺陷。

- ②经发黑处理或其他化合物处理的扳手，应色泽均匀，不应有明显斑点及露底现象，且有一层防锈保护涂层。

- ③活扳手不应有裂痕、毛刺及明显伤痕、氧化皮等缺陷，柄部平直且不影响使用性能的缺陷。

- ④活扳手头部的双平面表面粗糙度Ra值应不大于3.2um，工作口面表面粗糙度Ra值应不大于12.5um。

- 潜水泵

- 1、技术标准

- JB/T 8857-2011  离心式潜水泵

- 2、泵性能

- ①性能参数应符合下表规定

| - 流量 - M³/H | - 扬程 - /M | - 同步转速 - R/min | - 电动机频定输出功率kw | - 机组效率 - /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 25 | - 8 | - 3000 | - 1.1 | - 36 |
| - 50 | - 12.5 | - 1500 | - 4 | - 44 |
| - 100 | - 50 | - 3000 | - 30 | - 51 |
| - 200 | - 50 | - 1500 | - 55 | - 51 |

- ②流量、扬程机组效率公差应符合GB/T 3216的规定

- ③制造商或供货商应明确泵的容许工作范围，并绘制冷水时扬程、机组效率、电动机输出功率、流量的关系曲线。

- 3、电动机

- ①电动机外壳防护等级应符合GB/T 4942.1中IPX8的规定。

- ②电机的定额是连续工作制为基准的连续定额。

- ③泵在正常运转下，在0.7-1.2的流量范围内，电机输出功率不应超过其输出功率限值，当用清洁冷水实验时，电机输入功率不应超过其输入功率限值。

- 4、、电动机密封

- ①泵与电动机内隔之间应设定可靠密封装置，防止泵所输送液体进入电机内仓。

- ②泵组装后，电机内侧密封装置应承受压力为0.2MPA的气压，不得有泄漏或其他异常现象。

- 5、临界转速

- 在运行状态下，泵整体转子实际的第一横向临界转速应至少高出电动机额定转速10%。

- 6、承压零件

- ①泵中承受工作压力的零部件应能承受1.5倍泵容许工作压力，但不低于0.2kmp。

- ②泵的连接法兰应能承受允许的最大工作压力，泵出口法兰应符合GB/T 17241.6的规定。

- 7、轴和轴套

- ①轴应该有足够的强度和钢度，轴上的螺纹在轴向规定方向旋转时，螺母处于紧固状态。

- 螺丝刀

- 1、技术标准

- GB/T 10635-2013螺钉旋具通用技术条件

- QB/T2564.2-2012一字槽螺钉旋具旋杆

- QB/T 2564.4-2012一字槽螺钉旋具

- QB/T2564.3-2012十字槽螺钉旋具旋杆

- QB/T 2564.5-2012十字槽螺钉旋具

- 表面质量

- ①螺钉旋具的旋柄可由硬木或塑料制作，并有足够强度并表面光滑，握捏舒适。

- ②木制旋柄不应有虫蛀、腐朽、裂纹、漆膜流痕等缺陷。

- ③塑料旋柄不应有气泡、裂纹、缩孔等缺陷。

- ④一字槽螺钉旋具旋杆的工作端面应与线杆轴线垂直。

- ⑤十字槽螺钉旋具旋杆工作部不应偏斜

- 旋柄和旋杆的连接强度

| - 旋杆实验扭矩M | - 旋柄和旋杆连接处实验扭矩M |
| --- | --- |
| - ≤26 | - ＞M |
| - ＞26 | - ＞30 |

- 磁性

- 带有磁性的螺钉旋具其旋杆应有足够的磁力。