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石子技术规格书

一、使用地点和用途

石子包括碎石、大石子。喷浆用碎石采用5～10mm粒径，且级配均匀；铺道用大石子采用10～30mm粒径。

二、货物名称及供货范围

表1               货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	公称粒级
	类别
	单位
	预计

年需求量
	备注

	1
	碎石
	5-10mm
	Ⅱ类
	吨
	/
	

	2
	大石子
	10-30mm
	Ⅱ类
	吨
	/
	


三、一般配置要求
石子的放射性应符合GB 6566-2010的规定。有害物质应符合我国环保和安全相关标准和规范，不应对人体、生物、环境及混凝土性能产生有害影响。

检验检测所需物资文件

提供产品合格证和第三方机构出具的检验报告
五、货物使用标准

GB14685-2022      《建设用卵石、碎石》
GB6566-2010      《建筑材料放射性核素限量》
六、质量及验收要求
1、颗粒级配

颗粒级配应符合表2的规定。

表2                     颗粒级配

	公称粒级

mm
	累计筛余/%

	
	方孔筛/mm

	
	2.36
	4.75
	9.50
	16.0
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5
	53.0

	连续粒级
	5-16
	95-100
	85-100
	30-60
	0-10
	0
	
	
	
	

	
	5-20
	95-100
	90-100
	40-80
	--
	0-10
	0
	
	
	

	
	5-25
	95-100
	90-100
	--
	30-70
	--
	0-5
	0
	
	

	
	5-31.5
	95-100
	90-100
	70-90
	--
	15-45
	--
	0-5
	0
	

	
	5-40
	--
	95-100
	70-90
	--
	30-65
	--
	--
	0-5
	0

	单粒粒级
	5-10
	95-100
	80-100
	0-15
	0
	
	
	
	
	

	
	10-16
	
	95-100
	80-100
	0-15
	
	
	
	
	

	
	10-20
	
	95-100
	85-100
	
	0-15
	0
	
	
	

	
	16-25
	
	
	95-100
	55-70
	25-40
	0-10
	
	
	

	
	16-31.5
	
	95-100
	
	85-100
	
	
	0-10
	0
	

	
	20-40
	
	
	95-100
	
	80-100
	
	
	0-10
	0


2、含泥量和泥块含量

含泥量和泥块含量应符合表3的规定。

表3                 含泥量和泥块含量

	类别
	Ⅱ

	含泥量(按质量计)/%
	≤1.0

	泥块含量(按质量计)/%
	≤0.2


3、针、片状颗粒含量
针、片状颗粒含量应符合表4的规定。

表4                 针、片状颗粒含量

	类别
	Ⅱ

	针、片状颗粒含量(按质量计)/%
	≤10


4、有害物质

有害物质限量应符合表5的规定。

表5                 有害物质限量

	类别
	Ⅱ

	有机物
	合格

	硫化物及硫酸盐(按SO3质量计)/%
	≤1.0


5、坚固性
采用硫酸钠溶液法进行试验，碎石的质量损失应符合表6的规定。

表6                 坚固性指标

	类别
	Ⅱ

	质量损失/%
	≤8


6、强度

6.1、岩石抗压强度

在水饱和状态下，其抗压强度火成岩应不小于80MPa，变质岩应不小于60MPa，水成岩应不小于30MPa。

6.2、压碎指标

压碎指标应符合表7的规定。

表7                 压碎指标

	类别
	Ⅱ

	碎石压碎指标/%
	≤20


7、表观密度、连续级配松散堆积空隙率

表观密度、连续级配松散堆积空隙率应符合如下规定：

7.1、表观密度不小于2600kg/m3；

7.2、连续级配松散堆积空隙率应符合表8的规定。

表8                 连续级配松散堆积空隙率
	类别
	Ⅱ

	空隙率/%
	≤45


8、吸水率

吸水率应符合表9的规定。

表9                     吸水率
	类别
	Ⅱ

	吸水率/%
	≤2.0


9、碱集料反应
经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定的试验龄期膨胀率应小于0.10%。

10、含水率和堆积密度

含水率≤3%。根据天气情况具体以供应科通知要求为准。
七、质保期及服务要求

1、质保期：产品安装使用之日起12个月。
2、产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

八、保管保养、运输

出卖方使用专用车辆进行运输，在运输过程中应注意防潮、防雨。

九、出卖方须提供技术资料要求 

出卖方随货提供产品合格证。
十、交货期 

接到产品使用人产品使用需求后，保证1日内首批货到矿，具体供货数量以产品使用人通知为准。

十一、技术联系人及联系方式
技术联系人：徐元元
电话：03705195087     手机号：15090608506


