道路设计说明

1、工程概况

1.1 工程范围

东宁镇二街村基础设施建设项目，道路全长1074.07米。

1.2 工程现状

现状道路横断面形式为单幅路，车行道宽度为5米。现状车行道路面结构型式为水泥混凝土路面。

1.3工程设计内容

工程设计内容为：全线道路的平面设计、纵断设计、路基及路面设计等。

1.4 工程规模

本工程规模为：车行道罩面面积为5358.564平方米；与主路相交各小路口顺接面积198.200平方米等等。详见《道路主要工程数量表》。

2、设计依据和设计规范

《实测1:500地形图》（2021.4）

《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）

3、道路工程设计

3.1 主要技术标准

道路等级：乡村道路干路

道路设计速度：20km/h

路面类型：水泥混凝土路面

标准轴载：100kN（BZZ-100）

设计年限：10年

测绘坐标：采用国家2000坐标系统

高程基准：1985 国家高程基准

3.2 道路平面设计

本工程以《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）为标准，根据道路现状进行平面布设。全线按道路现状轴线作为道路设计轴线。本工程道路与相交道路均采用平面交叉处理。交叉口处的停车视距三角形内不应设置妨碍驾驶员视线的建筑物和绿化植被等设施，以免造成交通事故。车行道挖补位置可根据现场实际情况适当调整。

3.3 道路纵断设计

本工程道路纵断设计中除满足《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）的规定，还应综合考虑沿线地形、相接或相交道路的标高、道路沿线两侧地块的合理开发、沿街建筑物的标高、道路通行净空、保证区域总体排水顺畅和尽量减少土方工程量等因素，合理确定路线的设计标高。

3.4 道路横断面设计

3.4.1 道路横断面根据道路现状而定，道路横断面采用单幅路，标准横断面布置形式为：

5m（车行道）

具体详见《道路标准横断面布置图》。

3.4.2 车行道横坡采用直线坡，双向0.5%横坡度，方向指向道路两侧。车行道横坡可根据原有道路横坡适当调整。

3.5 路基设计

3.5.1 道路路基在填挖方处均采用自然放坡的形式处理，填方路段按1:1.5边坡坡率，挖方路段按1:1边坡坡率。

3.5.2 路基施工前应清除地表有机土和种植土。清除的土方宜综合利用。

3.5.3 在地面自然横坡度陡于1：5的斜坡时（包括纵断面方向）修筑路堤时，原地面应开挖台阶，台阶宽度不得小于2米，并应设置2%的反向坡。

3.5.4 路基必须采用分层压实、均匀密实，土质路基压实度不低于下表的规定。

注：表中数据均为重型击实标准。

专用非机动车道、人行道，可按支路标准执行。

3.5.5 路床顶面设计回弹模量应≥30MPa，不利季节的路基验收弯沉值：310.5（1/100mm）。当弯沉在非不利季节测定时，应考虑季节影响系数K1进行折减。

3.5.6 当不能满足上述要求时，应采取措施提高土基强度。零填或挖方段应对路床60cm内超挖换填碾压处理，换填材料宜选择碎石含量>60%以上的碎石土，最大粒径应满足第3.7.1条的规定。

3.6 路面结构设计

3.6.1 依据《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）中的规定，路面结构设计应采用双圆垂直均匀荷载作用下弹性层状连续体系理论进行计算。但由于现状条件无交通量资料，故按道路设计末年通行能力推算交通量，设计中结合道路使用要求及气候、水文、土质等自然条件，道路所在地路面材料情况特点，并遵循因地制宜、合理选材、方便施工的原则，进行路面结构的组合设计。

3.6.2 路面结构

①、车行道挖补道路结构

4cm中粒式沥青混凝土（AC-16C,掺4%SBS改性剂)

0.5kg/m2（PC-3）粘层油

4cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）

0.5kg/m2（PC-3）粘层油

玻纤格栅（断裂强度50-50kN/m）

Hcm C30水泥混凝土

20cm C15水泥凝土基层

原有路面下基层或垫层。

②、车行道罩面道路结构

4cm中粒式沥青混凝土（AC-16C,掺4%SBS改性剂)

0.5kg/m2（PC-3）粘层油

4cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）

0.5kg/m2（PC-3）粘层油

玻纤格栅（断裂强度50-50kN/m）

原有路面结构。

③、交叉口顺接道路结构

4cm中粒式沥青混凝土（AC-16C,掺4%SBS改性剂)

0.5kg/m2（PC-3）粘层油

4cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）

0.5kg/m2（PC-3）粘层油

玻纤格栅（断裂强度50-50kN/m）

Hcm C30水泥混凝土

原有路面下基层或垫层。

3.6.3 为了抑制板块收缩等引起的反射裂缝，应在铺筑沥青混合料面层前在水泥路面上铺设玻纤格栅。纵横向断裂强度不应小于50kN/m，断裂延长率不应大于4%。纵向接头搭接距离不应小于20cm，横向搭接距离不应小于15cm。纵向搭接应根据沥青摊铺方向，将前一幅处于后一幅之上。在铺设格栅时，需保证路面干燥清洁，其纵横向均处于挺直张紧状态。

在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。

3.6.4 沥青面层应具有坚实、平整、抗滑、耐久的品质，同时应具有高温抗车辙、低温抗开裂、抗水害及防止雨水渗入基层的功能。

3.6.5 铺筑沥青混合料面层前必须将水泥路面表面清扫干净，必须喷洒粘层油即PC-3乳化沥青，其用量为0.5kg/m2。沥青混合料面层间必须喷洒粘层油，喷洒的粘层油采用PC-3乳化沥青，其用量为0.5kg/m2。

罩面前必须对旧水泥混凝土路面进行处治，应更换破碎板，修补和填封裂缝，压浆填封板底脱空，磨平错台，清除旧混凝土面层表面的松散碎屑、油迹或轮胎擦痕，剔除接缝中失效的填缝料和杂物，并重新封缝。

3.6.6 沥青路面交工验收指标。

①、沥青路面抗滑性能指标必须符合以下规定：

沥青路面抗滑性能指标

| 年平均降水量 （mm） | 质量验收值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 横向力系数SFC60 | 构造深度TD（mm） |
| 500～1000 | ≥50 | ≥0.50 |

3.7路基、路面材料规格及质量要求

3.7.1 路基填料

路基填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、草皮、生活垃圾和含有腐朽物质的土。路基填料必须经过试验确认合格后方能填筑，应优先选用级配较好的粗粒土为填料，填料的最小强度和最大粒径要求应符合下表的规定。

3.7.2 水

凡是饮用水（含牲畜饮用水）均可使用。对水有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。

①、硫酸盐含量（按SO42-计）小于2.7mg/cm3 ；

②、含盐量不得超过5.0mg/cm3 ；

③、PH值大于4，宜在6～8之间。

3.7.3 水泥

应选用初凝时间大于3h、终凝时间不小于6h的32.5级普通硅酸盐水泥，其物理性能及化学成分应符合现行的国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）等相关规范的规定。进入施工现场使用的水泥，应有厂方合格证及各种试验报告，超过3个月的水泥应重新取样试验，报监理工程师批准后方可使用。

3.7.4 砂砾

水泥稳定砂砾中应采用级配砂砾，粒料最大粒径不应超过53mm，详见下表。

注：①表中城市快速路、主干路基层集料中0.5mm以下细粒土有塑性指数时，小于0.075mm的颗粒含量不得超过5%；细粒土无塑性指数时，小于0.075mm的颗粒含量不得超过7%。

天然砂砾垫层中小于0.075mm的颗粒含量应小于5%，粒料最大粒径不应超过60mm。

3.7.5 沥青路面的材料

沥青及各种沥青面层的粗集料、细集料、矿粉应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）的规定。

①、沥青采用A级90号沥青。

A级90号石油沥青技术要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，5s，100g)（0.1 mm） |  | 80～100 |
| 15℃延度不小于（cm） |  | 100 |
| 软化点（R＆B）不小于（℃） |  | 44 |
| 闪点不小于（℃） |  | 245 |
| 蜡含量（蒸馏法）不大于（%） |  | 2.2 |
| 溶解度不小于（%） |  | 99.5 |
| TFOT (或RTFOT)后 | 质量变化不大于(%) | ±0.8 |
|  | 残留针入度比不小于(%) | 57 |
|  | 残留延度10℃不小于(cm) | 8 |

②、沥青混合料

热拌沥青混合料马歇尔试验技术指标按夏热中轻交通，详见下表：

马歇尔试验技术指标

| 试验项目 | 沥青混合料类型 | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数（次） | 沥青混凝土 | 两面各75 |
| 稳定度（KN） | 密级配沥青混凝土 | ≥8 |
| 流值FL（0.1mm） | 密级配沥青混凝土 | 20～45 |
| 空隙率VV（%） | 密级配沥青混凝土 | 2～4 |
| 沥青饱和度（%） | 密级配沥青混凝土 | 65～75 |

动稳定度、水稳定性、低温、渗水检验指标见下表：

沥青混合料主要验收指标

| 试验 品种 | 改性沥青混合料 | 普通沥青混合料 |
| --- | --- | --- |
| 车辙试验动稳定度（20～30℃）（次/mm） | ≥2400 | ≥800 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度（%） | ≥85 | ≥80 |
| 冻融劈裂试验的残留强度比（%） | ≥80 | ≥75 |
| 低温弯曲试验破坏应变（με） | ≥2800 | ≥2300 |
| 渗水系数（ml/min） | ≤120 | ≤120 |

③、粗集料

粗集料应表面粗糙、清洁、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度和耐磨性，可以采用各种岩石轧制的碎石。质量要求及粒径规格应分别符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表8.1.7-6及表8.1.7-7的规定。沥青表面层所用粗集料的磨光值技术要求应符合下表的规定。

粗集料磨光值（PSV）的技术要求

| 年降雨量（mm） | 快速路与主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500～1000 | ≥40 | ≥38 | ≥36 |

④、细集料

细集料应表面清洁、干燥、无风化、无杂质，并应具有一定棱角性，应采用专用的细集料破碎机生产的机制砂。质量要求及粒径规格应分别符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表8.1.7-8及表8.1.7-10的规定。

⑤、矿粉

矿粉应选用石灰岩等憎水性石料磨细得到的石粉，其亲水系数应小于1，含水量不大于1%。质量要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表8.1.7-11的规定。

⑥、沥青混凝土的集料级配

沥青混凝土的集料级配必须符合《城镇道路路面设计规范》 (CJJ 169-2012）附录B的规定，及《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）第8.1.7条的规定。

4、道路工程施工要求

应严格按照国家、省、市有关规定、规范执行。

4.1 施工准备要求

4.1.1 施工必须有完善的施工图组织设计，并保证合理的施工工期。开工前，施工单位技术人员应对施工图进行认真审查，施工单位应对施工图道路中心线和高程必须现场实测并进行复核，必须核查无误后才能允许施工。发现问题应及时与设计院联系，进行查询，并取得准确结果。

4.2 路面施工要求

4.2.1 应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。基层材料自搅拌至摊铺完成，不应超过3h。表面应平整、坚实、接缝平顺，无推移、裂缝、贴皮、松散、浮料和轮迹现象。在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。基层施工中严禁用贴薄层方法整平修补表面。

4.2.2 基层压实度≥98%，7d无侧限抗压强度≥3.5MPa；底基层压实度≥97%，7d无侧限抗压强度≥2.0MPa。

4.2.3 基层宜采用洒水养护，保持湿润。养护期间应封闭交通。养生期不宜小于7天。

4.2.4 基层检验合格够方可进行面层施工，但不宜让基层长期暴晒，以免开裂。

4.2.5 沥青混合料铺筑前，应检查确认基层质量，当基层质量不符合要求时，不得施工。两侧路缘石应予遮盖保护。施工要用机械化连续作业，各种机械的施工能力要配套。

4.2.6 铺筑沥青混合料面层前应将基层表面清扫干净后喷洒透层油。待透层油完全渗入基层后方可铺筑沥青面层。喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度≥5mm，并能与基层联结成为一体。透层油撒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮。待乳化沥青破乳后，应撒布用量为2.5m3/1000平方米的石屑保护。

4.2.7 在每两层沥青混合料之间和路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面必须喷洒粘层油。

4.2.8 沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。

4.2.9 施工过程中，不满足施工质量的沥青混合料不得铺筑，摊铺过程中要随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，不符合要求时应根据铺筑情况及时进行调整，摊铺好的沥青混合料应紧接碾压，压实过程应按初压、复压和终压三个阶段进行。初压过程中不得产生推移、开裂；复压应连续进行，宜选用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性；终压宜选用双轮钢筒式压路机碾压不少于2遍，至无明显轮迹为止。

4.2.10 沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺，不得产生明显的接缝离析。上、下层的纵向热接缝应错开15cm；冷接缝应错开30～40cm。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错开1m以上。

4.2.11 施工时应结合当地材料和相关技术规范，由试验确定各种材料的配合比。

4.3 施工安全与环境保护要求

4.3.1 施工期间应合理划定施工范围。施工时应设置施工围挡，封闭施工，并设置安全警示标志或者告示，阻止无关人员进入施工现场。

4.3.2 施工人员应配备必要的安全装备。应对职工进行实用安全技术教育、培训、考核，各工种应持证上岗。

4.3.3 施工区域周边过往车辆应派专人指挥、疏通。

4.3.4 施工现场必须符合文明施工的规定，不得违章指挥、违章作业，生产和生活设施必须符合安全要求和卫生标准，工地内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。

4.3.5施工过程中产生的弃土、建筑垃圾要及时清运，合理处置。

4.3.6 施工期间保护生态环境。尽量减少对沿线学校、医院、机关的噪声干扰。附近有居民区的，应很据夜间时段停止强噪声机械施工作业。应通过采取优化施工方案、调整施工时间，将降噪、抑尘措施等落到实处。

5、其它注意事项

未尽事宜请施工单位严格按照相关规范、规定执行，并及时与设计人联系。施工单位施工时必须严格按照《建筑工程安全生产管理条例》要求执行。